Data/hora: 01/06/2024 07:56:29

Biblioteca(s): 	Epagri-Sede.	
Data corrente: 	16/01/2002	
Data da última atualização: 	16/01/2002	
Autoria: 	SEVERO, E.T.D.	
Título: 	Qualidade da secagem de madeira serrada de Eucalyptus dunnii.	
Ano de publicação: 	0	
Fonte/Imprenta: 	Ciencia Florestal, Santa Maria, v.10, n.1, p.109-124, 2000.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	No presente estudo, foi avaliado o comportamento de secagem da madeira de Eucalyptus dunnii em estufa piloto convencional, utilizando-se tres programas de secagem. Cada programa de secagem teve uma vaporizacao inicial (Pre-vaporizacao) de 3 horas apos uma hora de aquecimento inicial e uma vaporizacao intermediaria de 5 horas para recuperacao do colapso, quando a madeira se encontrava a 17% de umidade. Os resultados mostram que, entre os programas de secagem utilizados, somente o programa considerado o mais suave apresentou um bom resultado em termos de qualidade de madeira seca. Entre os defeitos encontrados estao 37,5% de colapso, 35% de encanoamento e 10% de rachaduras. Embora, desse total, somente 15% do colapso e encanoamento foram classificados como defeitos fortes.	
Palavras-Chave: 	Eucalipto; Floresta; Madeira; Pre-vaporizacao; Secagem; Secagem convencional; Silvicultura.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Epagri-Sede (Epagri-Sede)	
Exemplares: 	Epagri-Sede - (19905-1) - ADD - AP - -- -  -  - S/R - DIS