Data/hora: 16/06/2024 08:21:34

Biblioteca(s): 	Epagri-Sede.	
Data corrente: 	05/09/2011	
Data da última atualização: 	05/09/2011	
Autoria: 	SANTOS, R. C. dos; MENDES, L. M.; CARNEIRO, A. de C. O.; MORI, F. A.; CASTRO, R. V. O.; MENDES, R. F.	
Título: 	Utilização de resíduos da madeira de candeia (Eremanthus erythropappus (DC.) Macleish) na produção de painéis aglomerados com adição de pet.	
Ano de publicação: 	2011	
Fonte/Imprenta: 	Ciência Florestal, Santa Maria, v. 21, n. 1, p. 149-158, jan./mar. 2011.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Este trabalho objetivou analisar, por meio das propriedades físicas e mecânicas, a viabilidade da produção de painéis a partir da incorporação do resíduo da madeira de candeia (Eremanthus erythropappus) e a influência das diferentes porcentagens de plástico tipo PET (polietileno tereftalato), como também da presença e ausência de parafina sobre as propriedades dos painéis aglomerados. Foram utilizados resíduos da madeira de candeia, após a extração do óleo, em associação à madeira de eucalipto, na proporção de 25:75, e adesivo uréia-formaldeído (12%) para a produção dos painéis; além da incorporação de PET na forma de partículas originadas de envases de refrigerantes em três porcentagens de incorporação (0%, 25% e 50%) em tratamentos na presença (1%) e ausência de emulsão de parafina. O ciclo de prensagem dos painéis ocorreu sob aquecimento elétrico a temperatura de 160ºC; pressão de 0,4MPa e tempo de 8 minutos. O experimento foi instalado em um delineamento inteiramente casualizado com três repetições. As propriedades avaliadas, segundo as normas DIN (1971), ASTM D 1037-93 (1995) e CS 236-66 (1968), foram: ligação interna; flexão estática (módulo de elasticidade - MOE e módulo de ruptura - MOR); compressão paralela à superfície das chapas; absorção de água e inchamento em espessura, após 2 e 24 horas de imersão. As propriedades mecânicas dos painéis foram reduzidas com o aumento dos níveis de incorporações de PET; a adição de parafina não promoveu, de modo geral, ganhos de resistência e redução de higroscopicidade dos painéis madeira-plástico; é viável a utilização do resíduo da madeira de candeia, em associação à madeira de eucalipto, na confecção dos painéis madeira-plástico, pois as propriedades atenderam às exigências mínimas das normas, exceto para o teste de flexão estática.	
Palavras-Chave: 	Painel aglomerado; Resíduo de madeira; Uréia-formaldeído.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Epagri-Sede (Epagri-Sede)