Data/hora: 03/07/2024 15:02:35

Biblioteca(s): 	Epagri-Sede.	
Data corrente: 	29/03/2012	
Data da última atualização: 	29/03/2012	
Autoria: 	SERPA, P. N.; VITAL, B. R.	
Afiliação: 	Epagri	
Título: 	Propriedades da madeira de Pinus elliottii.	
Ano de publicação: 	2004	
Fonte/Imprenta: 	Revista da Madeira, Curitiba, PR, v. 14, n. 86, p. 86-96, 2004.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Objetivando avaliar propriedades físicas e mecânicas da madeira de Pinus elliottii, o trabalho foi conduzido com amostragem aleatória de três árvores desta espécie, com 40 anos, em três posições do fuste: base, meio e topo e várias distâncias medula-casca. Foram obtidos dados de rendimento em madeira serrada, em %, densidade básica, em g/cm3, contração volumétrica total (retratibilidade), em %, resistência à flexão estática, em MPa e resistência à compressão paralela às fibras, em MPa. Diferenças significativas da densidade básica, no sentido medula-casca, não foram observadas apenas na madeira das toras do topo da árvore. A tendência geral da densidade básica foi uma redução inicial a partir da medula, seguida por acréscimo em direção à casca. Constatou-se que existem diferenças na variação volumétrica total da madeira em função da posição da tora no fuste e da distância medula-casca. Essa variação é normalmente maior naquelas madeiras próximas à região da medula, provavelmente influenciada pela presença de madeira juvenil, tendendo a decrescer em direção à casca. Observou-se que há diferenças na forma de variação da resistência à flexão em função da posição da tora no fuste e da distância medula-casca. Também foi possível verificar que a resistência à flexão apresenta tendência crescente a partir da medula, com propensão a se estabilizar na região próxima à casca. Esse comportamento deve-se provavelmente à presença de madeira juvenil no centro da tora, cuja resistência a esforços mecânicos é sabidamente menor que a da madeira madura. Ocorreram variações na resistência à compressão paralela às fibras da madeira em função da posição da tora no fuste e da distância medula-casca. Estes valores cresceram a partir da medula em direção à casca, provavelmente devido à predominância da madeira juvenil no centro da tora, reconhecidamente menos resistente a esforços mecânicos.	
Palavras-Chave: 	Madeira; Pinus elliottii; Propriedade da madeira.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://intranetdoc.epagri.sc.gov.br/producao_tecnico_cientifica/DOC_14659.pdf	
Registro original: 	Epagri-Sede (Epagri-Sede)	
Exemplares: 	Epagri-Sede - (87401-1) - UPC - AP - -- -  -  -  - DIS