Data/hora: 29/06/2024 11:18:29

Biblioteca(s): 	Epagri-Sede.	
Tipo da produção científica: 	Artigo em Periódico Indexado	
Circulação/Nível: 	Nacional - B	
Data corrente: 	15/07/2005	
Data da última atualização: 	12/12/2014	
Autoria: 	SOUZA, M. L. R.; CASACA, J. de M.; SILVA, L. O. da; GANECO, L. N.; NAKAGHI, L. S.; FARIA, H. S. A.; SCHMIDT, T. A.; FRANCO, N. do P.	
Título: 	Resistencia da pele de carpa espelho (Cyprinus carpio specularis) curtida pelas tecnicas ao cromo e bioleather.	
Ano de publicação: 	2004	
Fonte/Imprenta: 	Acta Scientiarum: Animal Sciences, Maringa, v. 26, n. 4, p. 421-427, 2004.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	O objetivo do trabalho foi avaliar a técnica de curtimento bioleather e o
curtimentocom sais de cromo, em peles de carpa espelho (Cyprinus carpio specularis). As peles
foram retiradas com o auxílio de uma máquina, identificadas e congeladas. Em seguida, foram
curtidas por meio de duas técnicas diferentes. O passo seguinte foi retirada dos corpos de prova,
que foram levados para o laboratório, climatizado em torno de 23ºC e umidade relativa, do ar de
50%, conforme NBR 10455 (1988), por 24 horas. Para os testes de resistência à tração, ao
alongamento e à determinação da força de rasgamento progressivo, utilizou-se o dinamômetro
EMIC. Foram retiradas amostras da região dorsal do couro para análise de microscopia
eletrônica de varredura (MEV). As amostras foram secas em ponto crítico com CO2 e
metalizadas com íons de ouro-paládio. Em seguida as amostras foram elétron-micrografados
com o JEOL-JSM 5410. Observou-se o entrelaçamento e sobreposição das camadas das fibras
colágenas, que proporcionam maior resistência ao couro, constatada pelos testes realizados. Os
couros curtidos com a técnica bioleather apresentaram maiores valores no teste de tração (20,45
N/mm2) em comparação ao cromo (12,32 N/mm2). Não houve diferença na elongação entre os
tratamentos (bioleather = 72,52%; cromo = 84,74%). Para o teste de rasgamento progressivo, o
curtimento ao cromo foi superior (26,28 N/mm), comparado ao bioleather (11,96 N/mm).
Entretanto, os dois curtimentos podem ser utilizados nas peles dessa espécie de peixe para a
confecção de vestuários.	
Palavras-Chave: 	Derme; Fibra colagena; Pele de carpa; Resistencia do couro; teste fisico-mecanico.	
Categoria do assunto: 	L Ciência Animal e Produtos de Origem Animal	
URL: 	http://intranetdoc.epagri.sc.gov.br/producao_tecnico_cientifica/DOC_35363.pdf	
Registro original: 	Epagri-Sede (Epagri-Sede)	
Exemplares: 	Epagri-Sede - (38568-1) - UPC - AP - -- -  -  - 0000.15579 - DIS